| Referát č. 11: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| Meranie tvrdosti materiálov |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Teoretický úvod |
| Tvrdosť materiálu je odpor proti deformácii jeho povrchu, vyvolávaný mechanickým účinkom tvrdšieho telesa stanovených rozmerov. Vzhľadom na skutočnosť, že sú používané rôzne skúšobné metódy, je tvrdosť závislá od celého radu faktorov a nie je možné ju považovať za fyzikálnu veličinu. Napriek tomu, vzhľadom na reprodukovateľnosť merania, je potrebné do vzorcov dosadzovať vždy jednotné veličiny, pri zaťažení [kp] (tam, kde nie je ukončená prestavba skúšobných prístrojov na SI sústavu) alebo [N] (je ukončená prestavba), pri ploche [mm2]. Tvrdosť sa posudzuje podľa veľkosti deformácie pri pôsobení stáleho zaťaženia, alebo podľa veľkosti zaťaženia potrebného k vyvolaniu určitej deformácie. Skúšobné metódy prešli značným vývojom a k najpoužívanejším patria statické skúšky tvrdosti podľa Brinella (STN EN ISO 6506-1), Vickersa (STN EN ISO 6507-1), Rockwella (STN EN ISO 6508-1) a dynamická skúška pomocou Poldi-kladivka. Úvod do problematiky Skúška tvrdosti podľa Brinella. Do vhodne pripraveného skúšaného materiálu vtláčame určitým zaťažením F, po dobu t, kalenú guľôčku z tvrdokovu s priemerom D. Po odľahčení guľôčka zanechá v skúšanom materiáli vtlačok s priemerom d. Povrch vtlačku S guľového vrchlíka je kritériom pre hodnotenie materiálu, obr.1. Príprava skúšaného materiálu. Prebrúsená skúšobná vzorka, v ktorej nedošlo k miestnemu prehriatiu ani deformácii za studena, je uložená na nepoddajnej, hladkej, čistej podložke, zaťaženie pôsobí kolmo na povrch a hrúbka vzorky je minimálne 0,6 D. Voľbu veľkosti zaťaženia pre rôzne podmienky skúšania a pomer zaťaženie-priemer guľôčky pre rôzne kovové materiály uvádza tab. 1A a 2B. Hodnotenie tvrdosti. Tvrdosť podľa Brinella je definovaná (1), alebo (2), kde F je veľkosť zaťaženia [kp] (1), [N] (2), S je povrch vtlačku [mm2], D je priemer guľôčky z tvrdokovu [mm], d je aritmetický priemer vtlačku, vyjadrený ako hodnota z dvoch meraní d1 a d2 na seba kolmých [mm]. Brinellova tvrdosť sa označuje HBW. Brinellovo označenie tvrdosti HBW sa nesmie zameniť s predchádzajúcim označením HB, čo je označenie pre tvrdosť pri použití kalenej oceľovej guľôčky ako vtláčaného telieska. Písmená HBW sa uvádzajú za hodnotu tvrdosti a doplnené sú indexom, ktorý charakterizuje podmienky skúšky v nasledujúcom poradí: priemer guľôčky (mm), veľkosť skúšobného zaťaženia (kp), čas pôsobenia skúšobného zaťaženia (s), ak sa líši od stanoveného času (stanovený čas od začiatku zaťaženia do jeho plnej hodnoty nesmie byť mensí ako 2 s a väčší ako 8 s, čas pôsobenia plného zaťaženia je potom od 10 s do 15 s). |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Tab. 1A Hodnoty zaťaženia pre rôzne podmienky skúšania Označenie tvrdosti Priemer guľôčky z tvrdokovu D [mm] Pomer zaťaženie-priemer guľôčky 0,102 x F/D2 [N/mm2] Menovitá hodnota skúšobného zaťaženia F [N] kp HBW 10/3000 10 30 29 420 3000 HBW 10/1500 10 15 14 170 1500 HBW 10/1000 10 10 9 807 1000 HBW 10/500 10 5 4 903 500 HBW 10/250 10 2,5 2 542 250 HBW 10/100 10 1 980,7 10 HBW 5/750 5 30 7 355 750 HBW 5/250 5 10 2 452 250 HBW 5/125 5 5 1 226 125 HBW 5/62,5 5 2,5 612,9 62,5 HBW 5/25 5 1 245,2 2,5 HBW 2,5/187,5 2,5 30 1 839 187,5 HBW 2,5/62,5 2,5 10 612,9 62,5 HBW 2,5/31,25 2,5 5 306,5 31,25 HBW 2,5/15,625 2,5 2,5 153,2 15,625 HBW 2,5/6,25 2,5 1 61,29 6,25 HBW 1/30 1 30 294,2 30 HBW 1/10 1 10 98,07 10 HBW 1/5 1 5 49,03 5 HBW 1/2,5 1 2,5 24,52 2,5 HBW 1/1 1 1 9,807 1,0 Príklad 1. 350 HBW 5/750 je označenie pre Brinellovu tvrdosť s hodnotou 350 stanovenou guľôčkou z tvrdokovu s priemerom 5 mm pri skúšobnom zaťažení 7,355 kN s časom zaťaženia od 10 s do 15 s. Príklad 2. 600 HBW 1/30/20 je označenie pre Brinellovu tvrdosť s hodnotou 600 stanovenou guľôčkou z tvrdokovu s priemerom 1 mm pri skúšobnom zaťažení 294,2 N s časom zaťaženia 20 s. |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Tab. 2B Hodnoty pomeru zaťaženie-priemer guľôčky pre rôzne kovové materiály Skúšaný materiál Brinellova tvrdosť HBW Pomer zaťaženie-priemer guľôčky 0,102 x F/D2 [N/mm2] Oceľ, zliatiny niklu, zliatiny titánu - 30 Liatina (pri skúškach liatiny musí byť priemer guľôčky 2,5 mm, 5 mm alebo 10 mm) < 140 ≥ 140 10 30 Meď a zliatiny medi < 35 od 35 do 200 > 200 5 10 30 Ľahké kovy a ich zliatiny < 35 od 35 do 80 > 80 2,5 5 10 15 10 15 Olovo, cín - 1 Skúška tvrdosti podľa Vickersa. Do vhodne pripraveného skúšaného materiálu vtláčame určitým zaťažením F, po dobu t štvorboký diamantový ihlan s vrcholovým uhlom 136(. Po odľahčení ihlan zanechá v skúšanom materiáli vtlačok. Plocha povrchu vtlačku je kritériom pre hodnotenie tvrdosti materiálu, pričom meriame uhlopriečky vtlačku (obr. 2). Príprava skúšaného materiálu. Jemne prebrúsená skúšobná vzorka je uložená na nepoddajnej, hladkej, čistej podložke, zaťaženie pôsobí kolmo na povrch a hrúbka vzorky pod vtlačkom nesmie byť menšia ako 1,5-násobok uhlopriečky vtlačku. Voľba skúšobného zaťaženia a doby pôsobenia. Normálny rad používaných zaťažení F je 1,961 (0,2); 2,942 (0,3); 4,903 (0,5); 9,807 (1); 19,61 (2); 29,42 (3); 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30); 490,3 (50) a 980,7 (100) N (kp). Označovanie Vickersovej tvrdosti je potom HV0,2, HV0,3, HV0,5, HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100. Hodnotenie tvrdosti. Tvrdosť podľa Vickersa je definovaná: (1), alebo (2), |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| kde F je veľkosť zaťaženia [kp] (1), [N] (2), S je plocha povrchu vtlačku [mm2], d je aritmetický priemer meraných dĺžok uhlopriečok d1 a d2 vtlačku [mm]. Obr. 1. Princíp skúšky tvrdosti podľa Brinella Obr. 2. Princíp skúšky tvrdosti podľa Vickersa Označovanie tvrdosti. Vickersova tvrdosť sa označuje HV. Písmená HV sa uvádzajú za hodnotu tvrdosti a doplnené sú indexom, ktorý charakterizuje podmienky skúšky v nasledujúcom poradí: veľkosť skúšobného zaťaženia (kp), čas pôsobenia skúšobného zaťaženia (s), ak sa líši od stanoveného času (stanovený čas od začiatku zaťaženia do jeho plnej hodnoty nesmie byť mensí ako 2 s a väčší ako 8 s, čas pôsobenia plného zaťaženia je potom od 10 s do 15 s). Príklad 1. 640 HV30 je označenie pre Vickersovu tvrdosť s hodnotou 640, stanovenú skúšobným zaťažením 294,2 N a s časom zaťaženia od 10 s do 15 s. Príklad 2. 640 HV30/20 je označenie pre Vickersovu tvrdosť s hodnotou 640 stanovenú skúšobným zaťažením 294,2 N a s časom zaťaženia 20 s. Skúška tvrdosti podľa Rockwella. Hĺbka vtlačku je kritériom pre hodnotenie tvrdosti podľa Rockwella. Pri skúške tvrdosti podľa Rockwella vtláčame do vhodne pripraveného skúšaného materiálu pri metóde „B“ kalenú oceľovú guľôčku s priemerom 1/16“, t.j. 1,5875 mm, najprv predbežným zaťažením 10 kp (98,07 N) – vtlačok h1 (obr.3A) a nasleduje zaťaženie 90 kp (882,6 N) – vtlačok h2. Pod účinkom sily F = 10 + 90 kp (98,07 + 882,6 N) = 100 kp (980,7 N) sa vytvorí vtlačok s hĺbkou h = h1 + h2. Pri metóde „C“ vtláčame diamantový kužeľ s vrcholovým uhlom 120( najprv predbežným zaťažením 10 kp (98,07) – vtlačok h1 (obr. 3B) a nasleduje zaťaženie 140 kp (1373 N) – vtlačok h2. Pod účinkom zaťaženia F = 10 + 140 kp (98,07 + 1373 N) = 150 kp (1471,07 N) sa vytvorí vtlačok s hĺbkou h = h1 + h2. Jeden stupeň tvrdosti zodpovedá hĺbke vtlačku 0,002 mm. |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Po odľahčení, t.j. po odstránení zaťaženia F = 90 kp (882,6 N) – metóda „B“ a F = 140 kp (1373 N) – metóda „C“ je potom trvalá hĺbka vtlačku h3 kritériom pre vyhodnotenie tvrdosti skúšaného materiálu. Tvrdosť je možné vypočítať zo vzťahu HRB = 130 – h3 (metóda „B“) a HRC = 100 – h3 (metóda „C“). Nakoľko tvrdomery sú vybavené indikátormi s dvoma stupnicami pre metódu „B“ aj „C“, hodnotu tvrdosti odčítame priamo. Spravidla sa urobí niekoľko meraní a z nich sa potom stanovuje výsledná stredná hodnota tvrdosti. Obr. 3. Schematické znázornenie zisťovania hodnoty tvrdosti pri skúške podľa Rockwella; A – pre kalenú oceľovú guľôčku 1/16“, B – pre diamantový kužeľ 120( Obr. 4. Poldi-kladivko; 1 – úderník, 2 – porovnávacia tyčinka, 3 – skúšaný materiál Príprava skúšaného materiálu. Platia podobné zásady ako pri skúškach podľa Brinella a Vickersa, pričom hrúbka skúšobnej vzorky alebo povrchovej vrstvy sa musí rovnať najmenej 10 – násobku hĺbky vtlačku. Doba pôsobenia zaťaženia. Pri použití diamantového kužeľa je doba pôsobenia zaťaženia 10 s, pri použití kalenej oceľovej guľôčky podobne ako je uvedené pri skúške tvrdosti podľa Brinella. Označovanie tvrdosti, veľkosť zaťaženia a odporúčaný rozsah HR udáva tab. 3. Tab. 3 Podmienky merania tvrdosti metódou HR Označenie tvrdosti Zaťaženie Max. ideálna tvrdosť Vtláčané teliesko Rozsah použitia HR predbežné Fo prídavné F1 celkové F [kp] [N] [kp] [N] [kp] [N] HRB 10 98,07 90 882,6 100 980,7 130 guľôčka 20 až 100 HRC 10 98,07 140 1373 150 1471 100 kužeľ 20 až 70 Tvrdosť podľa Rockwella sa vyjadruje číslami určujúcimi hodnotu tvrdosti a písmenami HR s uvedením stupnice tvrdosti. Príklad zmluvného označenia tvrdosti 60 jednotiek podľa Rockwella, stanoveného metódou, stupnica “C” – 60HRC a príklad zmluvného označenia tvrdosti 50 jednotiek podľa Rockwella, stanoveného metódou, stupnica “B” – 50HRBS. V prípade použitia guľôčky z tvrdokovu potom 50HRBW. |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Skúška tvrdosti pomocou Poldi-kladivka. Súčasne do skúšaného materiálu a porovnávacej tyčinky so známou tvrdosťou dynamicky, rázom vtláčame kalenú oceľovú guľôčku s priemerom D = 10 mm. Guľôčka zanechá vtlačok s priemerom d1 v skúšanom materiáli a vtlačok s priemerom d2 v porovnávacej tyčinke. V tabuľkách, zostavených na základe veľkého počtu porovnávacích meraní, pre dané materiály nájdeme príslušnú tvrdosť skúšaného materiálu HB. Tabuľky sú zostavené pre porovnávacie tyčinky s pevnosťou v ťahu Rm = 700 MPa. V prípade, že porovnávacia tyčinka má inú pevnosť, je potrebné tabuľkovú hodnotu vynásobiť prepočítavacím koeficientom: Pre urýchlenie merania sú skutočná pevnosť v ťahu porovnávacej tyčinky a koeficient k už vyznačené na čelnej ploche porovnávacej tyčinky. Poldi-kladivko je znázornené na obr. 4. Hodnoty tvrdosti zistené pomocou Poldi-kladivka sú len informačnými údajmi. Prístroje a pomôcky Tvrdomer Brinell, KPE 3000 alebo Brinell-Vickers, HPO 250. Obr. 5. Príklady odčítania veľkosti vtlačku pri skúške tvrdosti podľa Brinella na mikroskope Brinell-Epignost; A – východisková poloha pred odčítaním veľkosti vtlačku, B, C, D – možnosti pri odčítaní vtlačku Mikroskop Brinell-Epignost. Vtlačok zhotovený príslušným tvrdomerom, priemery d1 a d2, odčítame mikroskopom (pozri príklad – obr. 5). Jedna časť nitkového systému sa ovláda skrutkou na ľavej strane okulára, druhá časť posuvného nitkového systému sa ovláda nóniom na pravej strane okulára. Súčasne posúvame nitkové systémy proti sebe tak, aby došlo k tomu, že vzdialenosť x medzi počiatkami nitkového systému bude buď x = 0 alebo 0 ( x ( 0,5, prípadne x = 0,5 mm pri súčasnom nastavení okrajov vtlačku na čiarky nitkového systému. Veľkosť dĺžky dielika odčítaného v okulári je 0,5 mm, mikrometrická skrutka udáva hodnotu x v stotinách a tisícinách mm. Tvrdomer, prenosný Poldi-Vickers. Vtlačok sa premieta do meracieho okulára. Veľkosť uhlopriečok d1 a d2 odčítame podľa schémy na obr. 6. Veľkosť dielika odčítaná v okulári je 0,1 mm, mikrometrická skrutka udáva stotiny a tisíciny mm. |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Obr. 6. Príklad odčítania veľkosti vtlačku pri skúške tvrdosti podľa Vickersa, prístroj prenosný Poldi-Vickers Tvrdomer Rockwell, RRIV. Tvrdosť priamo odčítame na indikátorových hodinkách. Čierna stupnica, označená „C“, platí pre diamantový kužeľ, červená stupnica, označená „B“, platí pre kalenú oceľovú guľôčku. Poldi-kladivko, kompletná sada. Priemery vtlačkov d1 a d2 odčítame lupou, ktorá je súčasťou vybavenia Poldi-kladivka. Tabuľky tvrdosti pre skúšky tvrdosti podľa Brinella, Vickersa a pomocou Poldi-kladivka. Kalkulačka, písacie potreby. Postup práce Poznačiť pri jednotlivých metódach typ prístroja, skúšobné vnikacie telieska a ich geometriu, veľkosť zaťaženia, čas pôsobenia, označovanie tvrdosti a čísla skúšobných vzoriek. Odborný inštruktor predvedie jednotlivé spôsoby merania tvrdosti na daných prístrojoch. Študenti budú samostatne vykonávať jednotlivé skúšky tvrdosti. Zistiť u jednotlivých vzoriek, skúšok: Brinell – veľkosti priemerov vtlačku d1 a d2; Vickers – veľkosti uhlopriečok d1 a d2; Rockwell – priamo tvrdosť zo stupnice indikátorových hodiniek; Poldi-kladivko – priemery vtlačku d1 v skúšanom materiáli a d2 v porovnávacej tyčinke. Vyhodnotiť: Brinell, Vickers – výpočtom a z tabuliek; Rockwell – priamo, indikátorové hodinky; Poldi-kladivko – z tabuliek. Vypočítať tvrdosť materiálu podľa uvedených príkladov. |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Zistite tvrdosť predložených vzoriek pomocou statických metód podľa: Brinella – STN EN ISO 6506-1, Vickersa – STN EN ISO 6507-1, Rockwella – STN EN ISO 6508-1. Zistite tvrdosť predložených vzoriek dynamickou metódou pomocou Poldi-kladivka. |
| Vypracovanie |
| Metóda podľa Brinella: Metóda podľa Vickersa: Metóda podľa Rockwella: Skúšobný prístroj: Skúšobný prístroj: Skúšobný prístroj: Skúšobné teliesko, jeho geometria: Skúšobné teliesko, jeho geometria: Skúšobné teliesko, jeho geometria: Zaťaženie: Zaťaženie: Zaťaženie: Čas: Čas: Čas: Označenie tvrdosti: Označenie tvrdosti: Označenie tvrdosti: Číslo vzorky: Číslo vzorky: Číslo vzorky: Priemer vtlačku: d1 [mm] d2 [mm] d [mm] Uhlopriečka vtlačku: d1 [mm] d2 [mm] d [mm] Zistená tvrdosť: 1. 2. výs. Tvrdosť tabuľková Tvrdosť tabuľková Číslo vzorky: Tvrdosť vypočítaná Tvrdosť vypočítaná Zistená tvrdosť: 1. 2. výs. Výpočet: Výpočet: Skúška tvrdosti Poldi-kladivkom Skúšobný prístroj: Označenie tvrdosti: Tvrdosť tabuľková: Skúšobné teliesko, jeho geometria: Priemer vtlačku: d1 [mm] skúšaná vzorka d2 [mm] porovn. tyčinka Prepočítavací koeficient: Tvrdosť výsledná: |

| Referát č. 11: | Meranie tvrdosti materiálov |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Skúškou tvrdosti podľa Brinella (guľôčka z tvrdokovu, D = 5 mm, F = 2450 N, čas 30 s) boli zistené priemery vtlačkov d1 = 1,02 mm a d2 = 1,045 mm. Určite tvrdosť podľa Brinella HBW 5/250. |
| Vypracovanie Vzťah pre výpočet: Použité označenie: Charakteristika, slovne: Zaťaženie [ ] S [ ] Priemer guľôčky z tvrdokovu [ ] d [ ] Vlastný výpočet: Výsledná tvrdosť: |
| Zadanie C: | Pri skúške tvrdosti ocele podľa Brinella bola použitá guľôčka z tvrdokovu s priemerom D = 10 mm, čas t = 10 s a nameraný priemer vtlačku d = 2,1 mm. Vypočítajte HBW. |
| Vypracovanie Vlastný výpočet: Výsledná tvrdosť: |
| Zadanie D: | Skúškou tvrdosti podľa Vickersa (ihlan 136o, F = 490 N, čas 10 s) boli zistené veľkosti uhlopriečok vtlačku d1 = 0,231 mm a d2 = 0,248 mm. Určite tvrdosť podľa Vickersa HV 50. |
| Vypracovanie Vzťah pre výpočet: Vlastný výpočet: Výsledná tvrdosť: |
| Zadanie E: | Určite trvalú hĺbku vtlačku pri skúške tvrdosti ložiskovej ocele podľa Rockwella, keď bola nameraná tvrdosť 58 HRC. |
| Vypracovanie Vlastný výpočet: Hĺbka vtlačku [mm] |

# Text boxes

D

d

F

d1

136°

F

d2

h3

130 dielikov

h2

HRB

F

0,2 mm

100

povrch skúš. mat.

h1

100

F

h2

h1

0,2 mm

HRC

h3

povrch skúš. mat.

100 dielikov

1

2

3

d = 0,225 mm

25

5

d=2mm+x

x = 0

0 < x < 0,5

x = 0,5

0

0

0

0

d=2,5mm

d=2mm

0

0

0

0

0,5mm

Ø d

4

3

1

0

2

5

4

3

2

1

0