| Referát č. 12: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| ZLIATINY Ti A Ni , HODNOTENIE DENDRITICKOSTI |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Teoretický úvod |
| Titán je polymorfný kov bielej farby, ktorý patrí medzi ľahké, ale pevné kovy. Špecifická hmotnosť čistého titánu je 4500 kg/m3. Vyskytuje sa v dvoch alotropických modifikáciách. Do teploty 882 °C je stabilná Tiα-fáza, ktorá kryštalizuje v hexagonálnej tesne usporiadanej mriežke (H12). Nad touto teplotou až po teplotu tavenia (1668 °C) je stabilná Tiβ-fáza, ktorá má mriežku kubickú, priestorovo centrovanú. Čistý titán je tvárny a pomerne mäkký. V žíhanom stave má pevnosť 240-550 MPa a ťažnosť 15-22 %. Tvárnením za studena je možné jeho pevnosť zvýšiť až nad 800 MPa. Prísadové prvky v titánových zliatinách delíme podľa rozpustnosti prvkov v jednotlivých modifikáciách a podľa ich vplyvu na stabilitu fáz (obr. 10.1) na: rozširujúce oblasť α – Al, C, O, N, kde praktický význam má len hliník a ostatné nekovové prvky sú nečistotami, ktorých obsah je treba udržať minimálny; sú označované ako α- stabilizátory – zvyšujú teploty fázovej premeny α↔β; čiastočne rozširujúce oblasť β – Mn, Fe, Cr, Si, Cu, Ag, kedy prísadový prvok sa viac rozpúšťa vo fáze β než vo fáze α a fázu β stabilizuje. Pri nižších teplotách dochádza k eutektoidnej premene a vzniká pri nej eutektoid tvorený tuhým roztokom α a intermetalická fáza bohatá na prísadový prvok; úplne rozširujúce oblasť β – Mo, Nb, Ta, V, čiastočne Sn, Zr. Tieto prvky znižujú teplotu fázovej premeny α ↔ β so stúpajúcim obsahom prísady, fáza β sa tak stáva stabilnou aj pri normálnej teplote. Prvky ovplyvňujúce oblasť β sú označované ako β-stabilizátory. Cín a zirkón síce stabilizujú fázu β, ale vplyv na teplotu premeny α ↔ β majú len malý a sú označované ako prvky neutrálne. a) b) c) Obr. 10.1. Vplyv prísadových prvkov na teplotu polymorfnej premeny titánu Zliatiny titánu rozdeľujeme do skupín podľa mikroštruktúry, ktorá môže byť: homogénna s fázou (, heterogénna s fázou ( + (, homogénna s fázou (. Štruktúra Ti zliatin je zásadným kritériom pre ich členenie a má podstatný vplyv na ich vlastnosti a možnosti ovplyvňovania vlastností tepelným spracovaním. Príklady jednotlivých ( a (( + () zliatin sú uvedené v tab. 10.1. Tepelné spracovanie (obr. 10.2) sa vykonáva predovšetkým pri (( + () a ( zliatinách a umožňuje výrazne zvýšiť predovšetkým pevnosť a žiarupevné vlastnosti. Vytvrdzovanie titánových zliatin typu (( + () s prísadou Al sa skladá z rozpúšťacieho žíhania, ktorým sa získa metastabilná fáza ( a z izotermického rozpadu tejto fázy pri vyšších teplotách, pri ktorom nastáva precipitačné vytvrdenie vylučovaním fázy (. Rozpúšťacie žíhanie sa uskutočňuje v hornej časti poľa (( + (). Táto teplota je tým vyššia, čím sa v zliatine zväčšuje podiel (, a to sa prejavuje zvýšením pevnosti po vytvrdení a miernym znížením ťažnosti. |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Ohrev až do oblastí ( nie je výhodný, pretože rýchlo rastie (hrubne) zrno. Po výdrži sa zliatina ochladzuje dostatočnou rýchlosťou, ktorá závisí od typu zliatiny a rozmerov polovýrobku. Zliatiny ( sú vytvrditeľné a dosahujú vysokú pevnosť pri teplote okolia, ale majú horšie pevnostné vlastnosti pri teplotách nad 350 oC. Sú dobre tvárniteľné a zvárateľné (po zváraní sú však zvary málo húževnaté). Obr. 10.2. Schéma vytvrdzovania titánových zliatin V praxi (tab. 10.1) sa používajú tri základné druhy tepelného spracovania: izotermické žíhanie, dvojité žíhanie, kalenie a starnutie. Izotermické žíhanie je založené na dvojstupňovej izotermickej výdrži (obidve teploty zodpovedajú (( + () oblasti, pričom ochladzovanie z vyššej teploty na nižšiu je pomalé (s pecou). Po ukončení výdrže na nižšej teplote prebieha ochladzovanie na vzduchu. Dvojité žíhanie sa skladá tiež z dvoch izotermických výdrží pri teplotách zodpovedajúcich (( + () oblasti. Po výdrži na vyššej teplote nasleduje ochladzovanie na vzduchu na teplotu okolia a potom ohrev na nižšiu teplotu izotermickej výdrže, z ktorej sa ochladzuje opäť na vzduchu. Kalenie sa vykonáva z izotermickej výdrže v (( + () oblasti. Potom nasleduje ohrev na nižšiu teplotu a po výdrži ochladenie na vzduchu. Titánové zliatiny sa tiež spracovávajú chemicko–tepelným spracovaním, napr. k zlepšeniu odolnosti proti opotrebeniu sa zliatiny nitridujú v plynnom prostredí. Tab. 10.1 Vybrané titánové zliatiny Charakter štruktúry Charakteristika chemického zloženia Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] E [GPa] ( [kgm-3] Tepelné spracovanie ( Ti – Al16 – Zr11 - MoSi 1000 950 120 4610 1 Ti – Al8 – Mo1 – V1 1000 950 114 4430 2 ( + ( Ti – Al6 – V4 1170 1100 100 4450 3 Ti – Al6 – Mo3 – Zi - Si | 1140 1060 120 4480 2 ( Ti – Al3 – Cr6 – V8 – Mo4 – Zr4 1450 1380 115 4960 3 Ti – Mo11 – Zr6 – Sn4 1430 1340 100 5120 3 |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Titánové zliatiny sa používajú tam, kde požadujeme vysoký pomer pevnosti k mernej hmotnosti a teplotnú odolnosť do 550 °C, t. j. predovšetkým v letectve (kolesá a lopatky kompresorov leteckých motorov, súčasti drakov lietadiel a pod.) a ďalšej dopravnej technike. Najmodernejšie konštrukcie (Blackbird, Boeing - 2707) využívajú titánové zliatiny takmer úplne namiesto hliníkových zliatin a vo všeobecnosti sa uvažuje, že výmena Al-zliatin za Ti-zliatiny má za následok zníženie hmotnosti lietadla o 20 - 25 %. Ďalej sa využívajú v koróznych prostrediach (súčasti zariadení v chemickom priemysle), vysoká odolnosť proti účinkom morskej vody predurčuje titánové zliatiny ako perspektívny materiál v konštrukcii ponoriek a batyskafov a významné je tiež ich použitie v lekárstve (náhrady kĺbov). Nikel je nepolymorfný kov bielej farby s mriežkou K 12. Merná hmotnosť niklu je 8900 kg/m3. Čistý nikel je tvárny, má medzu klzu 150 MPa, pevnosť v ťahu 400 až 450 MPa (v mäkkom stave), ťažnosť 30 až 40 % a tvrdosť HB = 80. Tvárnením za studena sa pevnosť v ťahu zvyšuje až na 1100 MPa. Nikel dobre odoláva korózii v rôznych prostrediach. Z ekonomického hľadiska je prvkom deficitným. Jeho zliatiny sú charakteristické priaznivou kombináciou mechanických vlastností (vysoká pevnosť aj húževnatosť, žiarupevnosť), odolnosti proti korózii a v niektorých prípadoch špeciálnych fyzikálnych, resp. magnetických vlastností. Konštrukčné niklové zliatiny rozdeľujeme na: zliatiny pre prácu v bežných podmienkach, antikorózne zliatiny, žiaruvzdorné a žiarupevné zliatiny. Najväčší význam majú žiarupevné zliatiny (najjednoduchšou je binárna zliatina NiCr20), predo-všetkým tzv. niklové superzliatiny. Sú to niklové zliatiny komplexne legované Cr, Mo, W, Nb a Fe (základom je Ni s 13 – 20 % Cr) a zvláštnym vývojovým smerom sú zliatiny disperzne spevňované. Hlavné prísady v niklových superzliatinách možno rozdeliť do 4 skupín: chróm, ktorý sa čiastočne rozpúšťa v matrici ((- fáza), čiastočne sa zúčastňuje na tvorbe komplexných karbidov; Cr rozpustený v matrici zvyšuje žiaruvzdornosť niklových superzliatin; kobalt, ktorý sa rozpúšťa substitučne v nikli (táto základná kovová hmota s mriežkou niklu-K12 sa označuje () a zvyšuje žiarupevnosť niklových zliatin (zvyšuje rekryštalizačnú teplotu); hliník a titán, ktoré vytvárajú s niklom intermetalické precipitáty Ni3(Al, Ti) a umožňujú tak vytvrditeľnosť niklových superzliatin; molybdén a volfrám, ktoré substitučne spevňujú matricu ( a s uhlíkom tvoria karbidy, ktoré zvyšujú žiarupevnosť. Klasická výroba superzliatin tavením sa vykonáva minimálne dvoma taviacimi (resp. rafinačnými) procesmi vo vákuu. Tavby sa potom odlievajú opäť vo vákuu na ingoty určené k ďalšiemu spracovaniu tvárnením alebo priamo ako odliatky metódou presného liatia. Výsledkom sú pri väčších rýchlostiach ochladzovania polykryštalické odliatky s dendrititickou štruktúrou (obr. 10.3) alebo po liatí s využitím tzv. usmernenej kryštalizácie odliatky s dlhými kolumnárnymi kryštálmi orientovanými v smere osy lopatky turbíny (teda v smere najväčšieho namáhania) alebo odliatky pozostávajúce z jedného kryštálu (eliminácia hraníc zŕn). V súčasnosti najnovší trend predstavujú oxidy disperzne spevnených zliatin, vyrábaných technológiou práškovej meta-lurgie. Tieto zliatiny sú v podstate kompozity s kovovou matricou. Ako spevňujúca fáza je tu jemná disperzia žiaruvzdorných oxidov (napr. ThO2 alebo Y2O3). |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Obr. 10.3. Schéma rastu dendritu Najznámejšími niklovými superzliatinami sú zliatiny typu Nimonic. Sú to zliatiny niklu s 10 až 20 % Cr, 15 až 20 % Co s prídavkom Mo, Ti, Al, poprípade B a Zr. Spravidla sa požaduje nízky obsah C (0,02%). Podmienkou dosahovania požadovaných vlastností niklových superzliatin je tepelné spracovanie vytvrdzovaním, ktoré pozostáva z nasledujúcich technologických operácií: rozpúšťacieho ohrevu zvyčajne medzi teplotami 1040 až 1175 °C a zotrvania na teplote 4 h. Zhrubnutiu štruktúry v priebehu ohrevu zabraňujú karbidy M6C a M7C3 zvyčajne primárne uložené na hraniciach zŕn. Získame presýtený tuhý roztok (, ktorý sa v ďalších tepelných operáciách rozpadá; precipitácie – starnutia, ktoré býva v rade prípadov v dvoch stupňoch pri rôznych teplotách (napr. 1. stupeň - pri vyššej teplote 815 – 1095 °C; 2. stupeň - pri nižšej teplote 760 °C). Zotrvanie na teplote starnutia zvyčajne prevyšuje 15 hodín. Východiskovú štruktúru (obr. 10.4) tvorí fáza γ, t. j. tuhý roztok prísad v nikli a karbidy, predovšetkým typu MC. Starnutím vzniká pre-cipitát - fáza γ' (sú to intermetalické fázy Ni3(Al,Ti) s mriežkou K12) a súčasne sa vylučujú karbidy a u niektorých zliatin aj ďalšie spevňujúce fázy, ako napr. boridy. Morfológia γ' - fázy, ktorá výrazne ovplyvňuje výsledné vlastnosti niklovej superzliatiny, je globulitická, kubická, príp. bunkovitá a je daná jej chemickým zložením a tepelným spracovaním. Obr. 10.4. Schéma štruktúry niklovej superzliatiny po vytvrdzovaní Karbidy sa v mikroštruktúre niklových superzliatin vylučujú v troch základných skupinách: MC, M23C6 a M6C. Karbid MC sa vyskytuje v blokoch alebo v tvare "čínskeho písma" väčšinou vo vnútri zŕn. Vytvára ho predovšetkým Ti; čiastočne sa v ňom rozpúšťajú Mo a W. Karbid M23C6 sa vylučuje na hraniciach zŕn. Ide o typický komplexný karbid. Základným prvkom je Cr, ktorý môže nahrádzať Mo, W, Fe, Ni, Co. Karbid M6C vzniká v zliatinách obsahujúcich vyšší podiel Mo a W. Ide o komplexný karbid, ktorý je alternatívou ternárnym karbidom (Mo,W)6C. Atómy Mo a W môžu byť sčasti nahradené atómami Fe, príp. Cr, Co, Ni. Karbidy MC sa menia pri karbidických reakciách pri vysokých teplotách na M23C6 a v matrici sa tvoria nové objemy fázy γ´, takže štruktúrne zmeny pri vytvrdzovaní možno charak-terizovať schémou: MC + γ → M23C6 + γ'. (10.1) Tieto karbidické reakcie porušujú prípadnú rovnováhu medzi fázami γ a γ'. Podľa základných predstáv o mikroštruktúre sa nachádzajú častice MC vo vnútri zŕn (primárne karbidy), zatiaľ čo M23C6 (sekundárne karbidy) na ich hraniciach v retiazkovitom usporiadaní. Bloková (nesúvislá) štruktúra týchto karbidov sa považuje za dôležitú pre húževnatosť zliatiny. Retiazkovito vylúčené karbidy na hraniciach zŕn zvyšujú odolnosť proti tečeniu, pretože brzdia sklzy na hraniciach zŕn. |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Zadanie: | Vysvetlite pojmy žiaruvzdornosť, žiarupevnosť a tečenie. Charakterizujte titán. Rozdeľte titánové zliatiny podľa rozpustnosti prísadových prvkov (vymenujte) a podľa štruktúry. Charakterizujte nikel. Uveďte hlavné prísady v niklových superzliatinách. Napíšte čo vytvárajú a čo ovplyvňujú. Schematicky nakreslite a popíšte štruktúry niklovej superzliatiny po vytvrdzovaní. 7. Vyhodnoťte dendritickosť vzoriek zo zliatiny VŽL-14 v liatom stave, odlievaných z teploty 1 550 °C do formy s teplotou 1 000 °C (vz. A), 900 °C (vz. B) a 800 °C (vz. C). Meraním na snímkach mikroštruktúr v prílohe stanovte stredné vzdialenosti osí sekundárnych výbežkov dendritov. Namerané rozdiely zdôvodnite z hľadiska vplyvu teploty formy pri kryštalizácii. |
| Vypracovanie |
| Žiaruvzdornosť Žiarupevnosť Tečenie Titán Rozdelenie titánových zliatin Nikel Hlavné prísady v niklových superzliatinách 6. Schéma štruktúry niklovej superzliatiny po vytvrdzovaní |

| Referát č. 12: | Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti |
| --- | --- |
| Hodnotenie dendritickosti Obr.1 Schéma stanovenia dendritickosti Dendritickosť je: Vzťah pre výpočet dendritickosti: D = Vzorka A (1000 °C): Vzorka B ( 900 °C): Vzorka C ( 800 °C): Vzorka Co – Cr: Záver: |

# Text boxes

teplota, °C

(

425°C

čas

(

(+(

oblasť (

oblasť (+(

(((

d