| Referát č. 4: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| Pórovitosť |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujte teoretický úvod na tému „ Keramika – suroviny na výrobu, výroba keramiky, druhy“. |

| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Stanovte nasiakavosť, približný objem uzatvorených a otvorených pórov a objemovú hmotnosť keramických materiálov |
| Pomôcky a chemikálie: | vodný kúpeľ, analytické váhy, pyknometer, vzorky keramiky, destilovaná voda |
| Pracovný postup |
| Výpal vzoriek a skúšky keramiky po výpale: výpalom chápeme tepelné spracovanie výrobkov pri vysokých teplotách, počas ktorého dochádza k fyzikálno-chemickým zmenám. Úlohou výpalu je dodať výrobku jeho konečné vlastnosti (pevnosť, tvar, vzhľad, objemovú hmotnosť, vodotesnosť, tepelnú vodivosť, chemickú odolnosť, mrazuvzdornosť,....). Režim výpalu závisí od vlastností suroviny a účelu použitia výrobkov. V prípade, že tieto náležitosti nie sú známe, vypaľujú sa skúšobné telieska na teplotu 900, 950 a 1000 °C. Vysušené tehličky sa do vychladnutej pece ukladajú na užšiu dlhšiu plochu tak, aby medzi jednotlivými telieskami bola medzera najmenej 20 mm. Pri rozmiestnení tehličiek v priestore pece musíme dbať, aby všetky mohli mať počas výpalu rovnakú teplotu (s odchýlkou ± 10 °C) a rovnakú atmosféru. Do teploty 600 °C má byť rýchlosť rastu teploty maximálne 100-200 °C/h., po dosiahnutí tejto teploty má nasledovať jednohodinová výdrž, najmä pre modifikačnú premenu β-α-kremeň a dobehnutiu ostatných procesov (ako je uvoľňovanie chemicky viazanej vody), ktoré sú spojené so zmenou štruktúry materiálu a jeho objemu. Po výdrži má od 600 °C až po vypaľovaciu teplotu stúpať teplota maximálne rýchlosťou 80-200 °C/h. Po dosiahnutí vypaľovacej teploty je výdrž 2 h. Chladenie prebieha samovoľne pri vypnutej peci s maximálnou rýchlosťou poklesu teploty 300 °C/h. Po výpale sa skúšobné telieska uložia do exikátora do použitia pre ďalšie skúšky. Dôležitými skúškami keramiky po výpale sú stanovenie dĺžkových zmien, straty hmotnosti, hustoty, nasiakavosti, zdanlivej pórovitosti, objemovej hmotnosti, celkového objemu pórov, pevnosti v ohybe, pevnosti v tlaku, náchylnosti na tvorbu výkvetov, mrazuvzdornosti, fázového zloženia, tepelnej vodivosti, chemickej odolnosti, vodotesnosti, odolnosti voči oderu a i. Stanovenie nasiakavosti, približného objemu uzatvorených a otvorených pórov, objemovej hmotnosti Vopred odvážené vypálené tehličky sa uložia na rošt varnej nádoby tak, aby sa navzájom a ani stien nádoby nedotýkali a boli úplne ponorené (najmenej 20 mm pod hladinou). Voda sa uvedie do varu a nechá sa vrieť 50 min. Odparená voda sa v priebehu varu dopĺňa. Po skončení teplotnej výdrže sa nádoba nechá voľne vychladnúť na teplotu miestnosti. Tehličky sa vyberú z vody, na povrchu sa utrú vlhkou utierkou a odvážia (mn.1, mn.2) s presnosťou 0,1 g. Nasiakavosť N je daná hmotnosťou vody v telese vztiahnutou na hmotnosť telesa: N = kde mn je hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou váženej na vzduchu [g], mp je hmotnosť vzorky pred skúškou [g]. |

| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| --- | --- |
| Z hmotnosti nasiaknutej vody možno orientačne stanoviť objem tzv. otvorených pórov Vop: Vop = kde ρH2O,t je hustota vody pri laboratórnej teplote t. Celkový objem pórov Vp sa orientačne určí z rozdielu objemu tehličky Vc = (a.b.c) a objemu „čistej“ hmoty Vm: Vp = Vc – Vm kde Vm = ρm je hustota materiálu tehličky (obyčajne stanovená pyknometricky). Objem uzavretých pórov Vup je potom približne: Vup = Vp - Vop Hodnoty Vm, Vop, Vup a Vp vyjadrujeme obyčajne v percentách jako podiel z celkového objemu Vc. Objemovou hmotnosťou OH na rozdiel od hustoty rozumieme hmotnosť objemovej jednotky výrobku vrátane pórov: OH = Stanovenie hustoty tuhých látok pyknometricky Podstatou merania je zistenie hmotnosti a objemu vzorky bez pórov, preto treba vzorku vysušiť a rozdrviť na zrná menšie ako 0,063 mm. Metóda nie je vhodná pre povrchovo aktívne látky, treba použiť kvapalinu inertnú k meranej látke a málo prchavú. Objem vzorky sa stanoví v pyknometri tak, že pyknometer s naváženou vzorkou sa doplní kvapalinou známej hustoty a znova sa odváži. Presný objem, tzv. vodná hodnota pyknometra, sa zistí stanovením hmotnosti destilovanej vody potrebnej na vyplnenie prázdneho pyknometra. Po naplnení pyknometra vzorkou a kvapalinou treba zo vzorky odstrániť všetok vzduch: krúživými pohybmi sa obsah pyknometra premiešava, mierne sa pyknometrom poklepáva, prípadne sa vzduch odsáva. Základnou požiadavkou pri meraní je dôsledné temperovanie pred každým vážením. Na meranie sa najčastejšie používa destilovaná voda, xylén, petrolej a pod. Skutočná hustota vzorky sa vypočíta zo vzťahu: ρ = [kg.m-3] |
| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| kde m1 je hmotnosť vysušenej vzorky [kg], m2 je hmotnosť pyknometra so vzorkou a s meranou kvapalinou [kg] m3 je hmotnosť pyknometra s destilovanou vodou [kg] ρk je hustota meracej kvapaliny pri 20 °C [kg.m-3]. Hustota ρ sa vypočíta na štyri desatinné miesta. Z troch predpísaných meraní sa berie aritmetický priemer, ktorý sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Výsledky jednotlivých meraní pri jednej vzorke sa nesmú líšiť o viac ako 0,01.103 kg.m-3. Tab. Hustota destilovanej vody ρv (g cm-3) pri rôznych teplotách t ( 0C ) Teplota t ( 0C) Hustota ρv (g cm-3) 16 0,998970 17 0,998801 18 0,998622 19 0,998432 20 0,998230 21 0,998019 22 0,997797 23 0,997565 24 0,997323 25 0,997071 |

| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| --- | --- |
| Vypracovanie |

| Referát č. 4: | Pórovitosť |
| --- | --- |
| Vypracovanie |