| Referát č. 7: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| SKÚŠANIE ZEMÍN PRE KERAMICKÚ VÝROBU |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 7: | Skúšanie zemín pre keramickú výrobu |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujte teoretický úvod na tému „Vlastnosti keramiky“ |

| Referát č. 7: | Skúšanie zemín pre keramickú výrobu |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Vykonajte sitový (granulometrický) rozbor a orientačný mineralogický opis zvyškov na sitách |
| Pomôcky a chemikálie: | kadička, sitá, analytické váhy vzorka zeminy, destilovaná voda |
| Pracovný postup |
| Keramika je anorganický nekovový materiál s heterogénnou štruktúrou, tvorenou kryštalickými fázami rôzneho zloženia prípadne aj sklovitou fázou. Výroba keramiky je založená na vytvarovaní východiskového materiálu a jeho následnom tepelnom spracovaní, pri ktorom sa výrobok spevní a zhutní. Mineralogické zloženie výsledného materiálu sa zväčša vplyvom vysokoteplotných procesov pri výpale významne líši od východiskových surovín. Vzhľadom na požiadavky, kladené na zeminy pre keramickú výrobu, je potrebné určiť ich granulometrické a orientačné mineralogické zloženie. Pracovný postup: S presnosťou na 0,1g odvážime 100g (200g) vysušenej zeminy. Vsypeme do 1000ml kadičky a zalejeme približne 1 litrom vody. Zmes sklenenou tyčinkou rozmiešame na suspenziu (miešať treba opatrne, aby nedochádzalo k rozbíjaniu zŕn a tým k zmene granulometrickej charakteristiky vzorky) Vzniknutú suspenziu postupne prelievame cez sito s dĺžkou strany oka 0.075 mm (opatrne, aby sito nebolo preťažené). V prípade potreby dolievame vodu a preplavovanie ukončíme vtedy, keď odtekajúca voda je číra. Zvyšok na site kvantitatívne prenesieme na vopred odváženú misku, vrátane zŕn, zachytených v okách sita. Vysušíme v sušiarni (110 0C) do konštantnej hmotnosti, hmotnosť m zapíšeme Takto získanú vzorku za sucha preosejeme cez sadu sít (5mm, 2,5mm, 1mm, 0,5mm, 0.25mm ). Zvyšky na sitách vrátane prepadu pod najhustejšie sito odvážime s presnosťou na 0,1g (mi). Vypočítame hmotnostný podiel každej frakcie (, mv – hmotnosť pôvodnej vysušenej vzorky) Výsledky granulometrického rozboru spracujeme do tabuľky: |

| Referát č. 7: | Skúšanie zemín pre keramickú výrobu |
| --- | --- |
| Poradie frakcie 1 2 3 4 5 6 7 Veľkosť frakcie (mm) < 0,075 (0,075–0,25) (0.25-0,5) (0,5-1) (1-2.5) (2.5-5) >5 mi (g) pi Hmotnosť 1. frakcie dopočítame ako rozdiel medzi hmotnosťou mv a súčtom hmotností frakcií 2 -7. Súčet hmotností frakcií 2 – 7 by sa nemal líšiť od hmotnosti m o viac ako 2%. V prípade väčšej straty je potrebné sitový rozbor opakovať Vykonáme orientačný kvalitatívny (mineralogický) rozbor jednotlivých frakcií, pri ktorom sa zameriame najmä na prítomnosť škodlivín z hľadiska keramickej výroby (kremeň, pyrit, sľuda, organické látky, sadrovec, cicváry – novotvary vzniknuté vyzrážaním) |

| Referát č. 7: | Skúšanie zemín pre keramickú výrobu |
| --- | --- |
| Vypracovanie |

| Referát č. 7: | Skúšanie zemín pre keramickú výrobu |
| --- | --- |
| Vypracovanie |