| KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- |
| mechanické skúšky – skúška ťahom, skúška rázom v ohybe |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát: | Mechanické skúšky – skúška ťahom, skúška rázom v ohybe |
| --- | --- |
| Teoretický úvod |
| Skúška ťahom Je predpísaná normou STN EN 10002-1. Skúšobná tyč predpísaných tvarov a rozmerov, upnutá do čeľustí skúšobného stroja tak, aby os tyče bola totožná s osou pôsobiacej sily, sa podrobí statickému zaťažovaniu až do pretrhnutia. V priebehu skúšky sa zaznamenáva závislosť deformácie skúšobnej tyče od pôsobiaceho zaťaženia. Údaje zo snímačov skúšobného stroja, pracovný diagram skúšky ťahom, rozmery a tvar skúšobnej tyče pred a po skúške, lomová plocha sú podkladom pre vyhodnotenie skúšky, t. j. podkladom pre stanovenie charakteristík konštrukčných materiálov: medze klzu Re, prípadne dohovorenej medze klzu Rp0,2, pevnosti v ťahu Rm, ťažnosti A, zúženia Z a charakteru lomovej plochy. Skúšobné tyče. Tvar, rozmery a príprava skúšobných tyčí k skúške ťahom sú uvedené v norme STN EN 10002-1. Skúšobné tyče rozdeľujeme: podľa prierezu - na kruhové alebo ploché (obr. 1), prípadne aj iné skúšobné tyče (napr. skúšobné tyče pre rúry); podľa tvaru upínacích hláv (platí pre kruhové skúšobné tyče) - na skúšobné tyče s hladkými valcovými hlavami, osadenými hlavami a so závitovými hlavami. Skúšobné tyče, u ktorých sa začiatočná meraná dĺžka Lo vzťahuje na začiatočnú plochu priečneho prierezu So podľa vzťahu Lo = k.(So)0,5 sa nazývajú pomerné skúšobné tyče. Medzinárodne prijatá hodnota k = 5,65. Začiatočná meraná dĺžka Lo nesmie byť menšia ako 20 mm. Skúšobné tyče iných rozmerov sú tzv. nepomerné skúšobné tyče (detaily viď STN EN 10002-1). Odporúčané rozmery pomerných skúšobných tyčí kruhového prierezu sú v tab. 1. Pevnostné charakteristiky a ich stanovenie. Skúšobný stroj automaticky zaznamenáva pracovný diagram skúšky ťahom v súradniciach: zaťaženie F - absolútne predĺženie meranej dĺžky ∆L. Priebeh krivky F - ∆L je totožný (až na mierku) s priebehom krivky v súradniciach napätie R - pomerné predĺženie ε. Pracovný diagram skúšky ťahom znázorňuje priebeh odporu skúšaného materiálu proti jeho deformácii a porušeniu. Preto má každý materiál a jeho stav charakteristický tvar diagramu skúšky ťahom. Základné typické diagramy sú na obr. 2. Diagram mäkkej uhlíkovej ocele (ozn. B) má výraznú medzu klzu (bod e). Tab. 1 Odporúčané rozmery pomerných skúšobných tyčí k do [mm] So [mm2] Lo [mm] Lc [mm] Lt [mm] 5,65 20±0,150 10±0,075 5±0,010 | 314,2 78,5 19,6 100±1,0 50±0,5 25±0,25 110 55 28 Lt>Lc + 2do Medza klzu Re je definovaná ako okamih vzniku plastickej deformácie bez prírastku zaťaženia, ak materiál vykazuje klzový jav. Vypočítame ju zo vzťahu [MPa], kde Fe je zaťaženie na medzi klzu [N] (pozri bod e, obr. 2, mäkká oceľ) a So je začiatočná plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče v mieste drieku pred skúškou [mm2]. Obr. 1 Príklady skúšobných tyčí pre skúšku ťahom: A - skúšobná tyč kruhového prierezu, B - plochá skúšobná tyč obdĺžnikového prierezu V pracovných diagramoch skúšky ťahom, pre ostatné materiály (obr. 2, ozn. A, C, D, E) sa výrazná medza klzu neobjaví. V týchto prípadoch sa stanovuje (graficky alebo prieťahomermi) dohovorená medza klzu Rp0,2. Dohovorená medza klzu Rp0,2 je definovaná ako napätie, pri ktorom plastická deformácia dosiahne predpísanú hodnotu, vyjadrenú v percentách začiatočnej meranej dĺžky Lo (napr. ∆L = 0,2 % Lo). Zvyčajne je Lo ≡ Le (môže sa však líšiť, pozri STN EN 10002-1). Le je meraná dĺžka prieťahomeru. Dohovorenú medzu klzu Rp0,2 vypočítame zo vzťahu [MPa], kde Fp0,2 je zaťaženie na dohovorenej medzi klzu [N], So je začiatočná plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče v mieste drieku pred skúškou [mm2]. Postup napr. pri grafickom zisťovaní Fp0,2 (Rp0,2) je na obr. 3 (a - vedieme dotyčnicu t1 ku krivke, b - vo vzdialenosti ∆L = 0,2 % z Lo vedieme priamku t2 rovnobežnú s t1, c - priamka t2 pretne krivku v bode P, d - odvedieme bod P na os F a odčítame veľkosť zaťaženia Fp0,2). Obr. 2 Základné typy pracovných diagramov skúšky ťahom Obr. 3 Grafická metóda zisťovania dohovorenej medze klzu Rp0,2 Pevnosť v ťahu Rm je napätie získané delením najvyššieho zaťaženia Fm [N] (pozri diagramy A až E, obr. 2, bod maxima diagramov ozn. m) začiatočnou plochou priečneho prierezu skúšobnej tyče v mieste drieku pred skúškou So [mm2] [MPa]. Charakteristiky plastickosti a ich stanovenie. Ťažnosť A je trvalé predĺženie meranej dĺžky (Lu-Lo) po roztrhnutí, vyjadrené v percentách začiatočnej meranej dĺžky Lo [%], kde ∆L je absolútne predĺženie [mm], Lu je dĺžka skúšobnej tyče meraná po roztrhnutí [mm], Lo je začiatočná meraná dĺžka skúšobnej tyče pred skúškou [mm]. Poznámka: ε - je pomerné predĺženie . Ťažnosť sa zistí tak, že pred skúškou ťahom označíme na skúšobnej tyči začiatočnú meranú dĺžku Lo a túto dĺžku medzi okrajovými značkami rozdelíme najmenej na 10 dielikov. Po vykonaní skúšky, roztrhnutí, sa obidve časti k sebe priložia a zmeriame vzdialenosť Lu medzi okrajovými značkami. Uvedený postup je však oprávnený len v prípade, keď lom nastal vo vzdialenosti väčšej ako 1/3 Lo od okrajov začiatočnej meranej dĺžky Lo. Pokiaľ dôjde k lomu v inom mieste, je potrebný prepočet ťažnosti. Prepočet ťažnosti. Je možné použiť postup podľa obr. 4. Po skúške sa označí krajná značka kratšej časti tyče symbolom X. Na druhej časti tyče sa symbolom Y označí značka, ktorej vzdialenosť od miesta lomu je približne rovnaká ako vzdialenosť značky X od lomu. Na vzdialenosti od X po Y je n dielikov a ťažnosť A sa stanoví takto: Ak N-n je párne číslo (obr. 2.4), vzdialenosť sa nanesie za značku Y, ktorá sa označí ako Z a ťažnosť sa vypočíta podľa vzťahu [%]. 2. Ak N-n je nepárne číslo (obr. 2.4), vzdialenosť sa nanesie za značku Y, ktorá sa označí Z', sa nanesie za značku Y, ktorá sa označí Z'' a ťažnosť sa vypočíta podľa vzťahu [%]. Obr. 4 Schéma k výpočtu ťažnosti u skúšobnej tyče s lomom mimo stredného pásma Obr. 5 Klasifikácia lomov tyčí kruhového prierezu; A - pretvárny lom húževnatého materiálu rovnomerného (pravidelný kráter), B - pretvárny lom húževnatého materiálu s menšou rovnomernosťou (nepravidelný kráter), C - frézovitý lom, D - šmykový lom, E - zmiešaný lom s hrubým zrnom, F - krehký lom strednej hrubosti Zúženie Z je najväčšia zmena priečneho prierezu po roztrhnutí skúšobnej tyče (So-Su), vyjadrená v percentách začiatočného priečneho prierezu (So) [%], kde So je začiatočná plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče v mieste drieku pred skúškou [mm2] a Su je najmenšia plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče po roztrhnutí [mm2]. Vzhľad a klasifikácia lomu. Lomová plocha môže poskytnúť rad cenných informácií o skúmanom materiáli. Rôzne typy lomov ocelí a ich klasifikácia je na obr. 5. Postup práce: Poznačiť použitý typ skúšobného stroja, rozsah zaťaženia, teplotu v laboratóriu, číslo skúšobnej tyče, mierka diagramu. Zistiť začiatočné rozmery skúšobnej tyče v mieste drieku pred skúškou do, ao, bo, Lo, So. Vlastnú skúšku ťahom uskutoční odborný inštruktor. Odčítať zo silomeru trhacieho stroja v priebehu skúšky Fe, Fm. Zistiť rozmery skúšobnej tyče po skúške du, au, bu, Lu, Su. Odobrať registračný papier so zaznamenaným pracovným diagramom skúšky ťahom. Ponechať si obidve časti roztrhnutej skúšobnej tyče. Urobiť prepočet ťažnosti. Zistiť grafickou metódou hodnotu dohovorenej medze klzu Rp0,2. Vyhodnotiť skúšku ťahom (pozri predtlač referátu „Skúška ťahom“). Skúška rázom v ohybe Základné údaje sú uvedené v STN EN 10045-1. Skúšobná tyč predpísaných tvarov a rozmerov, umiestnená na dvoch podperách skúšobného stroja tak, že vrub je na odvrátenej strane úderu, je zlomená jediným nárazom kyvadlového kladiva. Údaje odčítané zo skúšobného kladiva (systém Charpy), absorbovaná energia pri zlomení skúšobnej tyče, lomová plocha, sú podkladom pre vyhodnotenie skúšky, t. j. podkladom pre stanovenie miery odolnosti proti rázovému namáhaniu KV, KU, podielu húževnatého lomu PL a charakteru lomovej plochy. Skúšobné tyče. Tvar, rozmery a označovanie skúšobných tyčí podľa STN EN 10045-1 sú uvedené na obr. 6 a v tab. 2. Obr. 6 Charakteristické rozmery a tvar skúšobných tyčí pre skúšku rázom v ohybe Tab. 2 Skúšobné tyče pre skúšku rázom v ohybe Skúšobné tyče pre skúšku rázom v ohybe Tvar vrubu Základné rozmery tyče [mm] Označenie absorbovanej energie pri zlomení [J] Označenie miery odolnosti materiálu proti rázovému namáhaniu [J] dĺžka Lt výška a šírka b hĺbka vrubu v V 55 10 10 2 KV KV U 55 10 10 5 KU KU Poznámka: Údaje sú platné pri použití skúšobného stroja s nominálnou energiou 300 J. Odolnosť materiálu proti rázovému namáhaniu KV (KU) = absorbovaná energia pri zlomení skúšobnej tyče KV (KU) [J]. Napr. KV = 121 J znamená, že nominálna energia bola 300 J, bola použitá štandardná skúšobná tyč s vrubom V a absorbovaná energia pri zlomení skúšobnej tyče bola 121 J. Prechodová teplota. Znižovaním skúšobnej teploty náhle poklesne zisťovaná KV (KU) z maximálnej hodnoty KVmax (KUmax) na minimálnu hodnotu KVmin (KUmin), a to v určitom teplotnom intervale (T1-T2), obr. 7. Tento interval (medzi T1 a T2) nazývame prechodová oblasť a krivku prechodovou alebo tranzitnou krivkou. Strmá časť krivky v prechodovej oblasti tvorí rozhranie medzi teplotami, pri ktorých dochádza k húževnatému alebo krehkému porušeniu. Na strmej časti krivky sa nachádza charakteristický bod, ktorého súradnica na osi teplôt udáva prechodovú (tranzitnú) teplotu TT. Prechodová teplota TT sa potom stanoví ako teplota, pri ktorej: hodnota KV (KU) zodpovedá jej strednej hodnote , resp. [J]; KV (KU) má stanovenú (dohodnutú) absolútnu hodnotu, napr. KV (KU) = 30 J. Obr. 7 Prechodová krivka KV = f(T) Obr. 8 Hodnotenie lomovej plochy skúšobnej tyče; A - pretvárny lom s veľkou deformáciou (zamatovo jemný), B - pretvárny lom s veľkou deformáciou (jemný), C - zmiešaný lom s veľkou deformáciou (krehkého lomu menej ako 10 %), D - zmiešaný lom s deformáciou asi 20 % krehkého lomu, E - zmiešaný lom s deformáciou asi 30 % krehkého lomu, F - zmiešaný lom s deformáciou asi 40 % krehkého lomu, G - zmiešaný lom s deformáciou asi 60 % krehkého lomu, H - zmiešaný lom s deformáciou asi 90 % krehkého lomu, I - krehký lom s nepatrnou deformáciou, J - krehký lom bez deformácie, hrubozrnný Okrem energetického hľadiska sa môže na stanovenie prechodovej teploty použiť aj hľadisko morfologické, založené na posudzovaní a vyhodnocovaní vzhľadu lomovej plochy skúšobnej tyče. Prechodová teplota je ovplyvňovaná množstvom faktorov (chemické zloženie, veľkosť zrna, tepelné spracovanie, starnutie, veľkosť a tvar vrubu, rýchlosť deformácie). Vzhľad a klasifikácia lomu. Lomová plocha môže poskytnúť rad cenných informácií o skúšanom materiáli. Rôzne typy lomov a ich klasifikácia sú na obr. 8. Podiel húževnatého lomu PL je definovaný ako pomer plochy húževnatého lomu na lomovej ploche skúšobnej tyče k celkovej ploche lomu skúšobnej tyče. Vypočítame ho zo vzťahu [%], kde Sh je plocha húževnatého lomu a So je celková plocha lomu po skúške. Húževnaté časti lomových plôch majú matný sivý vzhľad, sú sklonené k povrchu telesa skúšobnej tyče o uhol menší ako 90˚, často vykazujú zjavnú plastickú deformáciu. Krehké časti lomových plôch majú lesklý kryštalický vzhľad a sú väčšinou kolmé na povrch skúšobnej tyče. Postup práce Poznačiť použitý typ skúšobného stroja, nominálnu hodnotu energie, teplotu laboratória, číslo skúšobnej tyče. Zistiť pôvodné rozmery skúšobnej tyče pred skúškou, Lt, a, b, v. Vlastnú skúšku rázom v ohybe uskutoční odborný inštruktor. Odčítať zo stupnice skúšobného stroja hodnotu absorbovanej energie pri zlomení tyče KV (KU). Ponechať si obidve časti skúšobnej tyče po vykonaní skúšky. Nakresliť zväčšenú lomovú plochu na milimetrový papier s vyznačením oblastí húževnatého lomu na lomovej ploche, odčítať plochu húževnatého lomu Sh. Zostrojiť prechodovú krivku, určiť prechodové pásmo a prechodovú teplotu TT. Vyhodnotiť skúšku rázom v ohybe (pozri predtlač referátu „Skúška rázom v ohybe“). |

| Referát: | Mechanické skúšky – skúška ťahom, skúška rázom v ohybe |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Urobte skúšku ťahom podľa STN EN 10002-1 na skúšobnej tyči kruhového, prípadne obdĺžnikového prierezu a zistite tieto mechanické charakteristiky: pevnosť v ťahu – Rm, medzu klzu – Re, alebo dohovorenú medzu klzu – Rp0,2, ťažnosť – A, zúženie – Z. Nakreslite a popíšte pracovný diagram skúšky ťahom. Urobte klasifikáciu lomovej plochy. |
| Vypracovanie |
| Protokol o skúške ťahom | Pracovný diagram skúšky ťahom |
| Skúšobný stroj: |  |  |
| Rozsah zaťaženia: |  |  |
| Teplota: |  |  |
| Číslo tyče: |  |  |
| Rozmery skúšobnej tyče: | Pred skúškou |  |
|  | do (ao, bo) [mm] | So [mm2] | Lo [mm] |  |
|  | Po skúške |  |
|  | du (au, bu) [mm] | Su [mm2] | Lu [mm] |  |
|  |  |  |  | Vzťahy, pomocné výpočty |
| Zistené, vypočítané hodnoty: | Fe (Fp0,2) [N] | Fm [N] | Re (Rp0,2) [MPa] | pevnosť v ťahu: | Rm = |
|  |  |  |  | medza klzu: | Re = Rp0,2 = |
|  | Rm [MPa] | A [%] | Z [%] | ťažnosť: | A = |
|  |  |  |  | zúženie: | Z = |
| Charakter lomovej plochy: |  |  |  |
| Zadanie B: | Skúškou ťahom podľa STN EN 10002-1 bola na skúšobnej tyči kruhového prierezu s do = 10 mm zisťovaná hodnota ťažnosti A. Skúšobná tyč po skúške ťahom je uvedená na obrázku. Zistite ťažnosť A. |
| Vypracovanie |
| Rozmery skúšobnej tyče | Zistené hodnoty | Pomocné výpočty |
| do [mm] | So [mm2] | Lo [mm] | N | n | A [%] | Lo = |
|  |  |  |  |  |  | So = |
|  |  |  |  |  |  | A = |
| Zadanie C: | Pri skúške ťahom podľa STN EN 10002-1 na skúšobnej tyči s do = 10 mm bol získaný pracovný diagram skúšky ťahom (viď obrázok). Zistite pevnosť v ťahu Rm a grafickou metódou dohovorenú medzu klzu Rp0,2. |
| Vypracovanie |
| Skúška ťahom |  |
| Skúšobný stroj: | ZDM 30 |  |
| Rozsah zaťaženia: | 0 až 300 kN |  |
| Teplota laboratória: | 22 ºC |  |
| Zväčšenie diagramu: | 50 : 1 |  |
| Rozmery skúšobnej tyče: | do [mm] | So [mm2] | Lo [mm] |  |
| Pomocné výpočty, vzťahy: | Fp0,2 [N] | Rp0,2 [MPa] | Fm [N] | Rm [MPa] |
| Referát: | Mechanické skúšky – skúška ťahom, skúška rázom v ohybe |
| Zadanie D: | Zistite odolnosť materiálu proti rázovému namáhaniu na skúšobných tyčiach podľa STN EN 10045-1 pri normálnej teplote. Nakreslite skúšobnú tyč použitú k určeniu odolnosti materiálu proti rázovému namáhaniu. Urobte diskusiu o vplyve tvaru vrubu na odolnosť materiálu proti rázovému namáhaniu. Pre vybranú skúšobnú tyč z bodu 1 určite podiel húževnatého lomu PL. Na základe experimentálne získaných hodnôt skúškou rázom v ohybe zostrojte prechodovú krivku v súradniciach KV (KU) = f(T) a zistite prechodovú teplotu TT pre KVstr, resp. KUstr. |
| Vypracovanie |
| Skúšobný stroj: |  | Nominálna energia: |  | Teplota: |  |
| Číslo tyče | Tvar vrubu | Základné rozmery tyče [mm] | Absorbovaná energia pri zlomení skúšobnej tyče KV (KU) [J] | Odolnosť materiálu proti rázovému namáhaniu KV (KU) [J] |
|  |  | dĺžka Lt | výška a | šírka b | hĺbka vrubu v |  |  |
| Nakreslite skúšobnú tyč použitú k určeniu odolnosti materiálu proti rázovému namáhaniu: |
| Diskusia o vplyve tvaru vrubu na odolnosť materiálu proti rázovému namáhaniu: |

|  | Číslo tyče: | Sh [mm2] | So [mm2] | PL [%] | Charakter lomovej plochy: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vzťah, vlastný výpočet: |
| Skúška rázom v ohybe – prechodová krivka |
| Oceľ | KU [J] | 6,4 | 8 | 12,8 | 16 | 48,8 | 104,8 | 161,6 | 200,8 | 216 | 216,8 | 217,8 |
|  | Teplota [oC] | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Zistené, vypočítané hodnoty: | T1 [ºC] | KUmin [J] | T2 [ºC] | KUmax [J] | KUstr [J] | TT [ºC] |

# Text boxes

Lt

Lt

T              °C

0

1

KU              J

0

1

(L            mm

F            N

10 000 N

Mierka diagramu:

0,2 mm

LOM

Lu

F            N

(L            mm

Mierka diagramu:

b)

a)

F

F

F

L0

Lc

b0

a0

S0=a0·b0

Driek

Hlava

Hlava

L0

Lc

F

d0

m

L           mm

F           N

m

m

m

m

A-tvrdá oceľ

B-mäkká oceľ

C-LLG

D-meď

E-hliník

e

t1

t2

m

P

L           mm

F           N

Fp0,2

L=0,2%L0

podmienka pre graf. stanovenie Rp0,2 : min. zväčšenie

diagramu 20:1

N

X

Y

Z

n

A

N

X

Y

Z΄΄

n

1

Z΄

B

A

B

C

D

E

F

a

b

A

40

Lt

KV (KU)

v

DETAIL A – VRUBY

R=0,25

45º

v

V – VRUB

R=1

v

U – VRUB

v

KVmax.

KVmin.

KVstr.

Prechod. oblasť

KV          J

T1     TT      T2    T       ºC

Krehký lom

Zmiešaný lom

Húževnatý lom

100%

0%

Plocha krehkého lomu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J