TVÁRNÝ A KŘEHKÝ LOM, LINEÁRNÍ A ELASTOPLASTICKÁ LOMOVÁ MECHANIKA

- LOM – jedná se o mezní stav materiálu.

- Definice mezního stavu – jedná se o stav materiálu, kdy se jeho vlastnosti mění skokem.

- Při vzniku trhliny dochází k porušování meziatomových vazeb a vzniká nový povrch.

  - trhlina: porušení nastává jen v části materiálu

  - lom (mezní stav): porušení nastává v celém průřezu.

- Faktory ovlivňující porušení dělíme:

  - vnitřní: struktura, velikost zrna, defekty a vady z technologického zpracování

  - vnější: teplota, prostředí, stav napjatosti a rychlost zatěžování

- Mechanismy porušení:

  - štěpné: vliv normálových sil – štěpný (křehký) lom

  - smykový: vliv tangenciální sil – houževnatý (tvárný) lom

- Křehký lom charakterizuje:

  - menší spotřeba energie

  - nedochází k plastické deformaci

  - nastává při menším napětí než je mez kluzu

  - šíří se vysokou rychlostí

  - je kolmý na normálové namáhání

  - může probíhat transkrystalicky i interkrystalicky

  - model křehkého porušení: ostrý klín zasunutý do materiál, vznik lomové plochy, fasety, které se postupně spojují stupni štěpení.

- Faktory ovlivňující křehké porušení:

  - koncentrace napětí

  - velké tloušťky materiálu

  - dynamické a rázové namáhání

  - nízké teploty

  - přítomnost vrubu a vad

- Tvárný (houževnatý) lom:

  - je více energeticky náročný

  - uplatňuje se plastická deformace

  - v materiálu se objevují skluzové mechanismy

  - může probíhat transkrystalicky i interkrystalick

  - model porušení: v materiálu se vyskytují dutinky a nebo cizí částice, působením napětí se na rozhraní cizí částice a materiálu objevují dutiny, které zvětšují svůj rozměr, můstky mezi dutinami se zmenšují až zaniknou a nastává porušení materiálu

- Odolnost materiálu proti křehkému porušení se nejčastěji hodnotí zkouškou rázem v ohybu podle Charpyho:

  - princip zkoušky: zkušební těleso předepsaných rozměrů a tvaru je opatřeno vrubem V (nebo U) je přeraženo úderem kladiva a určuje se absorbovaná energie nutná k přelomení.

  - materiál se hodnotí při různých teplotách

  - výsledkem je přechodová nebo tranzitní křivka (závislost absorbované energie nebo rázové práce na teplotě materiálu)

  - přechodová oblast: část grafu, kdy se výrazně mění absorbovaná energie, křehké porušení přechází v houževnaté a naopak

  - přechodová teplota TP: charakterizuje přechodovou oblast, určuje se inflexním bodem křivky, střední hodnotou (max. absorbovaná energie + min. absorbovaná energie / 2), předem stanovenou hodnotou nárazové práce (např. pro KV = 35J) a nebo vizuálně zkoumáním lomové plochy, která obsahuje 50% houževnatého lomu a 50% křehkého lomu.

  - čím nižší přechodová teplota, tím lepší má materiál odolnost proti křehkému porušení

  - vliv krystalické struktury na přechodovou křivku: kubická prostorově středěná mřížka K8 má výraznější přechodovou křivku než mřížka kubická plošně středěná K12 a nebo hexagonální těsně uspořádaná H12.

- Vlivy na přechodovou teplotu (stejný materiál lze porušit křehce a nebo při různých podmínkách houževnatě):

  - rychlost deformace: vyšší rychlost – křehký lomem

  - velikost zrna: jemnější zrno lépe odolává křehkému porušení (klesá TP)

  - trojosá napjatost: zvyšuje TP

  - tepelné zpracování a deformace za studena – po deformaci za studena dostáváme vyšší hodnoty nárazové práce než pokud je materiál žíhán na měkko

  - chemické složení: oceli s nízkým obsahem uhlíku mají nižší TP a dosahují vyšší přechodové teploty

- Další zkoušky k hodnocení materiálu:

- Zkouška padajícím závažím – Drop Weight Test – určení teploty nulové houževnatosti

  - zkušební těleso daných rozměrů je opatřeno návarem a ostrým vrubem

  - během zkoušky se nesmí překročit mez kluzu materiálu, to je zajištěno dorazem, který omezuje průhyb desky

  - zkouší se materiál při různých teplotách a hledá se ta teplota, kdy dojde k porušení materiálu (křehký lom v celém průřezu)

- Robertsonova zkouška teploty zastavení trhliny

- gradientní zkouška; jedna strana zkušebního tělesa je zahřátá a druhá ochlazená, zároveň je těleso podrobeno tahovému namáhání

- úderem v místě, kde je zkušební deska opatřena vrubem se rozběhne velkou rychlosti křehká trhlina

- trhlina se zastaví v teplejší (houževnaté) oblasti

- určí se teploty zastavení trhliny, která slouží jako provozní teplota součásti

- Lineární lomová mechanika

  - platí pro křehké materiály

  - uplatňuje se Hookův zákon až do lomu, nepočítá se s plastickou deformací

  - hledá se závislost mezi napětím pro šíření trhliny a kritickou velikosti trhliny

  - Griffith: Šířením trhliny se uvolňuje energie, která se spotřebovává na tvorbu nových povrchů. Pokud je tato energie větší, než spotřebovaná energie na nové povrchy, nastává nestabilní šíření trhliny.

σkr … kritické napětí pro šíření trhliny

E … modul pružnosti v tahu materiálu

γs … měrná povrchová energie vzniklých povrhců

c … poloviční délka trhliny

  - Orowan: modifikace Griffthova vztahu pro houževnaté materiály

γpl … měrná energie plastické deformace (o 2 až 3 řády větší než  γs,problematické určení)

  - Irwin: zavedl součinitel intenzity napětí K []

  - závislý na způsobu zatěžování: KI (rozevírání), KII (smyk) a KIII (střih)

σ … charakteristické napětí

c … poloviční délka trhliny

… tvarový faktor, závislý na tvaru součásti a způsobu zatěžování

  - pokud K dosáhne kritické hodnoty (kritické napětí a kritická velikost trhliny) a  nastane křehké porušení a poté tuto veličinu nazýváme KC – lomová houževnatost

  - lomová houževnatost je pro daný materiál a teplotu normovaná

  - jedná se o materiálovou charakteristiku

  - v materiálu se vždy nachází defekty, vady a trhliny, ty nevadí, pokud nejsou podmínky pro jejich šíření (cyklické a dynamické namáhání)

  - pokud známe rychlost šíření trhliny, lze určit zbytkovou životnost součásti

  - lomová houževnatost je závislá na tloušťce materiálu; pro velmi malé tloušťky dosahuje vyšší hodnoty, poté s větší tloušťkou klesá a od určité hodnoty tloušťky se již dále nemění

- Eleastoplastická lomová mechanika

  - platí pro houževnaté materiály

  - na čele trhliny vzniká plastická zóna, která svým tvarem připomíná tvar ledviny

  - pro řešení se používají dvě koncepce – kritické otevření trhliny a J integrál

- Kritické otevření trhliny (CTOD – Critical Tip Opening Displacement)

  - zavedl Wells

  - aby nastalo šíření trhliny je potřeba dosáhnout kritického otevření v jejím kořeni

  - cílem je nalézt kritické otevření a určit kritickou hodnotu napětí dle vztahu

Re … mez kluzu materiálu

δc … kritické otevření trhliny

  - z měření získáváme závislost zatěžovací síly na rozevření

  - v každé části křivky lze hodnotu rozevření V rozdělit na část elastickou a plastickou

  - tyto hodnoty slouží pro určení otevření trhliny

  - pokud je známá kritická hodnota rozevření trhliny, lze spočítat kritické otevření trhliny a následně i kritické napětí pro šíření trhliny v daném materiálu

- J integrál

  - zavedla J. Rice

  - založena na energetické bilanci na čele trhliny

  - z měření získáváme závislost zatěžovací síly na přemístění

  - počítá se křivkový integrál ze získané závislosti

  - určení vychází z daného vztahu

dU … změna potenciální energie tělesa

da … změna délky trhliny

  - k iniciaci lomu se musí dosáhnout kritické hodnoty J integrálu

  - J integrál je opět závislý na způsobu zatěžování: JI, JII, JIII

  - nejedná se o materiálovou charakteristiku, jak je tomu v případě lomové houževnatosti