Korózia a opotrebenie

2  Korózia kovov prebieha samovoľne, pretože kov má tendenciu dostať sa do termodynamicky stabilného stavu (prirodzeného, v akom sa nachádza v prírode). Pri výrobe čistého kovu sa vynaloží obrovské množstvo energie, ktorej časť sa stáva súčasťou čistého kovu. Tento energeticky bohatší stav čistého kovu M0 sa označuje ako metastabilný, preto má snahu pri normálnych podmienkach vrátiť sa do stavu stabilného M+.

- povrch súčiastky má odlišné vlastnosti  ako jej vnútro, pretože atómy v povrchovej vrstve sú v nerovnovážnej polohe, preto sú veľmi reaktívne.

- povrch súčiastky je zaťažovaný a zároveň naň posobí okolité prostredie

- z toho vyplývajú rôzne druhy poškodenia

- znehodnocovanie chemickým alebo fyz.-chemickým pôsobením prostredia nazývame korózia

Korozia  je postupný, samovoľne prebiehajúci proces znehodnocovania materiálu pôsobením okolitého prostredia.

3  Chemická korózia je rozrušovanie kovových materiálov vplyvom chemického pôsobenia vonkajšieho prostredia. Prejavuje sa väčšinou pôsobením suchých plynov, vzduchu, produktov horenia a v kvapalných neelektrolytoch ako je nafta, benzén a pod. [8, 10]. Korózia kovov v plynnom prostredí za vysokých teplôt je najviac rozšíreným typom chemickej korózie. Prejavuje sa pôsobením plynného prostredia na materiál pri vzniku chemickej zlúčeniny. Plyny oxidačne alebo redukčne pôsobiace. Príčinou  je termodynamická nestálosť v danom plynnom prostredí pri danej teplote a tlaku agresívnej zložky. Základný činiteľ ovplyvňujúci rýchlosť korózie v oxidačných plynoch je homogenita vrstvy koroz. splodín.

Oxidácia má ochrannú funkciu u niektorých kovoch ( Ti , Al ...). Redukčné plyny ako vodík nevytvárajú vrstvu kor. splodín. Vodík. krehkosť , H rozpustený v oceli, H kor. t. j. reakcia vodíka s C , vzniká metán neschopný difúzie spôsobujúci silne napätia iniciujúce trhliny.

Elektrochemická korózia je rozrušenie kovových materiálov vplyvom elektrochemického pôsobenia okolitého prostredia – elektrolytu. Nastáva pri vzájomnom pôsobení kovov s elektrolytmi (napr. vodou, vodnými roztokmi solí, kyselinami, zásadami, roztavenými soľami), pričom prenos el. energie musí byť väčší ako na vzdialenosť dvoch atómov. Elektrochemická korozia sa riadi zákonmi elektrochemickej kinetiky. Pri koroznej reakcii vzniká el. prud, ktorého podstatná časť sa mení na teplo. Schéma korozneho procesu vo vodnej kvapke (galvanický článok). V okrajových vrstvách kvapky prebieha katodová reakcia, a to redukcia rozpúšťaného kyslíka z atmosféry. anodová reakcia  zodpovedá oxidácii Fe, jeho korozii. Korozne splodiny ( hrdza Fe(OH)3 ) vznikajú reakciami uvedenými na obrázku.

4Najdôležitejšími druhmi elektrochemickej korozie sú atmosférická, korozia vo vodách a pôdach, korozia vodnými roztokmi kyselí, zásad a solí.

K atmosférickej korozii dochádza účinkom látok, nachádzajúcich sa v atmosfére ( O2, H2O, SO2, chloridy a iné). Korozne deje prebiehajú v tenkej vrstve kondenzovanej vzdušnej vlhkosti na povrchu kovu. Doležitým činiteľom urýchlujúcim korozne porušenie kovov v atmosfére sú prítomné exhaláty ( najagresívnejšie sú SO2, H2S, HCl a iné) a podľa obsahu SO2  sa hodnotí aj korozna agresivita atmosféry. Deštrukčné pôsobenie atmosféry na sa vyjadruje zvyčajne ročným úbytkom hrúbky alebo hmotnosti kovu na jednotku povrchu.

5,6 a7

8

9

10

Opotrebenie

Mnoho strojných súčastí je počas prevádzky vystavené opotrebeniu. Trpia ním všetky povrchy vzájomne pohyblivo uložené (adhézne), povrchy prichádzajúce do styku s tuhými časticami prostredia (abrazívne) a povrchy vystavené pôsobeniu prúdu tuhých častíc, unášaných plynmi, alebo kvapalinami alebo kvapiek unášaných plynmi (erózne). Podľa pracovných podmienok súčastí vystavených opotrebeniu prebieha na pracovnom povrchu rad fyzikálnych a chemických pochodov, ktorých intenzita a účinok závisí od vlastností a podmienok, pri ktorých k opotrebeniu dochádza.

Hlavnými činiteľmi sú obvykle:

Mikroplastické deformácie, vyvolané zatlačením tvrdých častíc do povrchu kovov a únava povrchových vrstiev pri opakovanom rázovom namáhaní. Tieto javy vedú ku vzniku trhliniek a vylamovaniu častíc z povrchu kovu.

Oxidácia kovu, podporovaná ako plastickou deformáciou, tak zvýšením teploty v miestach dotyku.

11

12

Erozne opotrebenie – je poškodzovanie funkčných povrchov cudzími časticami nesenými prúdiacim médiom plynu alebo kvapaliny, alebo samotným prúdiacim plynom, parou alebo kvapalinou. Stupeň opotrebenia závisí od povahy unášaných častíc, rýchlosti prúdiaceho prostredia a samozrejme od akosti materiálu vystavweného erozii.

13

14