| Odolnosť skla voči alkáliám REFERÁT č. 9 |
| --- |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 9: | Odolnosť skla voči alkáliám |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujte teoretický úvod na tému „Sklo – suroviny na výrobu skla, druhy skiel, použitie v technickej praxi. |

| Referát č. 9: | Odolnosť skla voči alkáliám |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Stanovte odolnosť skla voči alkalickému koróznemu prostrediu. |
| Pomôcky a chemikálie: | vzorky skiel, varič, varná banka, spätný chladič, váhy, kyselina octová (5%), destilovaná voda, acetón, uhličitan sodný (0,5 mol.l-1), hydroxid draselný (1 mol.l-1), kyselina chlorovodíková (1 mol.l-1) |
| Pracovný postup |
| Postup práce – vyrezané vzorky skla celkovej plochy 10 až 15 cm2 sa jemne obrúsia a vyleštia, omyjú sa 5 % roztokov kyseliny octovej, trikrát sa opláchnu destilovanou vodou a nakoniec acetónom. Vysušia sa v sušiarni pri 150 °C (30 min.), ochladia sa a odvážia sa (m1). Zavesia sa na strieborný drôtik a ponoria do striebornej skúšobnej nádoby predpísaného tvaru so spätným chladičom, naplnenej 800 cm3 zmesi rovnakých objemových dielov roztokov Na2CO3 (0,5 mol.l-1) a NaOH (1 mol.l-1), ktorá je uvedená do varu. Vzorky sa v roztoku varia 3 hodiny, potom sa trikrát ponoria do 500 cm3 roztoku HCl s koncentráciou 1 mol.l-1, trikrát sa opláchnu destilovanou vodou a acetónom. Po vysušení v sušiarni a vychladnutí sa znova vážia (m2). Úbytok hmotnosti na jednotku plochy vzorky (m) sa vypočíta podľa vzťahu: kde A je plocha vzorky [cm2]. Z dvoch paralelných meraní sa vypočíta priemer a podľa výsledku sa sklo zaradí do triedy odolnosti podľa tabuľky 1. Tab. 1 Určenie triedy odolnosti skla voči alkáliám Trieda odolnosti Úbytok v mg/100 cm2 I. do 75 II. 75 – 175 III. viac ako 175 |

| Referát č.9: | Odolnosť skla voči alkáliám |
| --- | --- |
| Vypracovanie |